ДСТУ Б В.2.7-91-99

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні  матеріали

В’ЯЖУЧІ МІНЕРАЛЬНІ

КЛАСИФІКАЦІЯ

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 1999

ДСТУ Б В.2.7-91-99

Передмова

# 1 РОЗРОБЛЕНИЙ

## Технічним комітетом із стандартизації

“Будівельні матеріали”

(д.т.н. Рунова Р Ф., к.т.н. Майстренко А.А.)

## 2 ВНЕСЕН ИЙ

## Відділом стандартизації і сертифікації Держбуду України

## 3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ  І ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

## Наказом Держбуду України  від 25.11.98 р. № 273

# 4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

ДСТУ Б В.2.7-91-99

### ЗМІСТ

#### С

1 Галузь використання	.......................................................................................    1

2 Нормативні посилання	.......................................................................................    2

3 Класифікація ............................................................................................................    3

##### 4 Додаток 1.  Загальна схема класифікації ......................................... ...............   15

##### 5 Додаток 2.  Раціональні галузі використання мінеральних в’яжучих ..............   20

ДСТУ Б В.2.7-91-99

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні  матеріали

В’яжучі мінеральні

Класифікація+

Строительные материалы	    Вяжущие минеральные

Классификация

Building materials Astringents of mineral

Сlassification

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чинний від 1999-03-01

1 Галузь використання

1.1 Цей стандарт розповсюджується на в'яжучі мінеральні і встановлює їх класифікацію за основними ознаками. Загальна схема класифікації наведена в додатку 1.

1.2 До в'яжучих мінеральних відносяться порошкові речовини природного або штучного походження, які здатні переходити за відповідних умов у каменеподібний стан і формувати конгломерат (композит) у поєднанні з заповнювачем (наповнювачем). Склад і умови тверднення в'яжучих регламентуються відповідними нормативними документами на конкретні в'яжучі.

1.3 В стандартах і технічних умовах на в'яжучі конкретних видів допускається доновнювальна класифікація, яка пов'язана із спеціальними галузями їх використання.

1.4 В'яжучі мінеральні використовуються в усіх видах будівництва. Їх раціональні галузі використання наведені в додатку 2.

1.5 Вимог даного стандарту повинні додержуватись при розробленні нових і перегляді діючих стандартів та інших нормативних документів на вказані матеріали.

Видання офіційне

ДСТУ Б В.2.7-91-99

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.2

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

| ГОСТ 125-79 | Вяжущие гипсовые. Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 969-91 | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия |
| ГОСТ 9179-77 | Известь строительная. Технические условия |
| ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся. Технические условия |
| ГОСТ 22266-76 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
| ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації У країни. Порядок розроблення державних стандартів |
| ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації У країни. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів |
| ДСТУ Б А. 1.1-44-94 | Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б В.2.7-24-95 | В'яжучі шлаколужні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-46-96 | Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови |
| ТУ 14-147-44-92 | Гидросиликаты кальция. Технические условия |

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.3

3 Класифікація

3.1 В'яжучі мінеральні класифікують за такими ознаками:

- визначальними фізико-механічними зластивостями;

- умовами і механізмом твердення;

- хімічною природою визначальних сполук;

- вмістом інгредієнтів.

- Залежно від визначальних фізико-механічних властивостей в'яжучі мінеральні

класифікують на групи за:

- міцністю при стиску (таблиця 1);

- швидкістю тужавлення (таблиця 2);

- швидкістю тверднення (таблиця 3);

- спеціальними властивостями:

- сульфатостійкістю (ГОСТ 22266);

- об'ємною деформацією при твердненні (таблиця 4);

- тепловиділенням (таблиця 5);

- декоративністю (таблиця 6).

- Залежно від умов і механізму тверднення в'яжучі мінеральні класифікують за

класами, наведеними в таблицях 7 і 8.

3.4 Залежно від хімічної природи визначальних сполук в'яжучі

мінеральні класифікують за видами, наведеними в таблиці 9.

- Залежно від вмісту інгредієнтів в'яжучі мінеральні класифікують за типами,

наведеними в таблиці 10.

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.4

Таблиця 1 – Групи в’ячжучих за міцністю при стиску

| Індекс групи | Характеристика групи за міцністю при стиску | Граничні значення міцності, МПа | Характерні представники групи |
| --- | --- | --- | --- |
| М 1 | Маломіцні | До 10 | Вапно повітряне, вапно гідравлічне, гіпс будівельний, глини |
| М2 | Пониженої міцності | Понад 10 до 30 включно | Романцемент, гіпс високоміцний, композиційні цементи |
| Мз | Середньої міцності | Понад 30 до 50 включно | Портландцемент з до-бавками, пуцолановий цемент, шлакопортланд-цемент, грунтоцементи |
| М4 | Високоміцні | Понад 50 до 100 включно | Портландцемент високоміцний, шлаколужне в'яжуче, глиноземистий цемент |
| М5 | Надміцні | Понад 100 | Шлаколужне в'яжуче, контактно-конденсаційні в'яжучі |

Примітка. Всі індекси в тексті ДСТУ прийняті за ключевим словом поняття українською мовою;

конкретні представники можуть належати до декількох груп, що визначається умовами

нормативних документів або довідників.

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.5

Таблиця 2 - Групи в'яжучих за швидкістю тужавлення

| Индекс групи | Характеристика групи за швидкістю тужавлення | Нормований термін початку тужавлення | Характерні представники групи |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЖ1 | Повільно-тужавіючі | Не раніше 2 год | Вапно повітряне гашене, вапно гідравлічне, романцемент, глини |
| ТЖ2 | Нормально-тужавіючі | Не раніше 45 хв і не пізніше 2 год | Портландцемент, портландцемент з добавками, пуцолановий цемент, шлакопортландцемент |
| ТЖЗ | Швидко- тужавіючі | Не раніше 15хв і не пізніше 45 хв | Ангідритовий цемент, глиноземистий цемент, шлаколужні в'яжучі, розчинне скло |
| ТЖ4 | Надшвидко-тужавіючі | Не пізніше 15хв | Гіпс будівельний, розширювальні цементи, напрягаючий цемент |

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.6

Таблиця 3 - Групи в'яжучих за швидкістю тверднення

| Індекс групи | Характеристика групи за швидкістю тверднення | Термін нормованої міцності, доба | Характерні представники групи |
| --- | --- | --- | --- |
| ТВ 1 | Повільно- і нормальнотверднучі | 28 | Гідравлічне вапно, портланд-цемент, портландцемент з добавками |
| ТВ2 | Швидкотверднучі | 2 | Гіпс будівельний, каустичний магнезит, швидкотверднучий портландцемент, швидкотвер-днучий лужний цемент, глино-земистий цемент |
| ТВЗ | Надшвидкотверднучі | До1 | Надшвидкотверднучі портлан-дцементи, надшвидкотверднучі шлаколужні в'яжучі |

Примітка. У швидкотверднучих в'яжучих 2-х добова міцність повинна бути не менше 55 % 28-ми добової міцності

Таблиця 4 - Групи в'яжучих за об'ємною деформацію

| Індекс групи | Характеристика групи за об'ємною деформацією при твердненні | Нормоване значення розширення в 3-х добовому віці при випробуваннях за ГОСТ 11052,% | Характерні представники групи |
| --- | --- | --- | --- |
| Д1 | Безусадні | Не більше 0,1 | Портландцемент, шлакопортландцемент |
| Д2 | Розширювальні | Більше 0,1 | Гіпс будівельний,розширю-вальнийпортландцемент, гіпсоглиноземистий цемент |
| Д3 | Напружуючі | Не нормується | Напружуючі цементи на основі портландцементу, глиноземистого цементу |

Примітка. Для напружуючих в'яжучих нормується енергія самонапруження.

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.7

Таблиця 5- Групи  в’яжучих за тепловиділенням

| Індекс групи | Характеристика групи за тепловиділенням | Нормоване значення тепловиділення, Дж/г (кал/г), при випробуванні термосним методом у віці, діб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 7 |
| Т1 | Низькоекзотермічні | Не більше 230 (55) | Не більше 270 (65) |
| Т2 | Помірноекзотермічні | Не нормується | Не більше 315 (75) |

Таблиця 6 – Групи в’яжучих за декоративністю

| Ііндекс групи | Характеристика групи за декоративністю | Нормований показник |
| --- | --- | --- |
| Е | Білі | Білизна не менше 68 % абсолютної шкали |
| # К | Кольорові | Колір нормується за еталоном |

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.8

Таблиця 7 – Класи в’яжучих за умовами тверднення

| Індекс класу | Характеристика класів за умовами тверднення | Характеристика умов тверднення | Характерні представники класу |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Автоклавні | Регламентовані умови автоклавної обробки | Вапняно-кремнеземисті в’яжучі |
| Г | Гідравлічні | Регламентовані повітряно-сухі і наступні водні умови тверднення | Портландцемент, глиноземистий цемент, шлаколужні в'яжучі |
| П | Повітряні | Регламентовані повітряно-сухі умови тверднення і набору міцності | Гіпсо-ангідритові, вапно, розчинне скло, каустичний магнезит |

Примітка. Регламентування умов тверднення відображене в нормативних документах

на відповідні види в'яжучих.

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.9

Таблиця 8- Класи в'яжучих за механізмом тверднення

| Індекс класу | Характеристика класів за механізмом тверднення | Характеристика механізму тверднення | Характерні представники класу |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Гідратаційні | Утворення міцного каменепо-ібного тіла при додаванні до порошку води, водного розчи-у або золя за рахунок зміни складу в'яжучого від безводного або частково зневодненого до гідратного | Вапно, портландцемент,гіпсоангідритові в’яжучі, шлако- лужні в’яжучі |
| II | ##### Контактно-конденсаційні | Утворення міцного каменепо-ібного тіла при додаванні до порошку води, водного розчи-у або золя за рахунок зміни складу в'яжучого від безвод-ого або частково зневодненого до гідратного | Гідросилікати! в'яжучі, металосилікатні в'яжучі |
| III | Коагуляційні | Утворення маломіцного каме-неподібного тіла при додава-нні до порошку води за раху-нок формування висококон-центрованого колоїду в умо-вах видалення вільної води | Глини |
| IV | Поліконден- саційні | Утворення міцного каменепо-дібного тіла при додаванні до порошку розчинів за раху-нок конденсування молекул і утворення гелю чи за рахунок охолодження високотемпера-ратурного розплаву | Кислотостійкий цемент, фосфатні в’яжучі сірчаний цемент |

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.10

Таблиця 9 - Види в'яжучих за хімічною природою  визначальних сполук

| Характерис- | Характеристика Характеристика х хіміко- | Регламентовані показники для видів в'яжучих на основі сполук |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тика виду | хіміко-технологічних |  |  |  |  |  |  |  |
| за хімічною | особливостей виду виду |  |  |  |  |  |  |  |
| природою |  | магнію | Кальцію | натрію | калію | АL20з | Ма2SiF6 | F205 |
| визначальних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сполук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лужнозе | Одно-і |  | Ґіпсоангідритові |  |  |  |  |  |
| мельні | багатокомпонентні |  | за ГОСТ 125; |  |  |  |  |  |
|  | дисперсні системи, |  | Вапняні |  |  |  |  |  |
|  | які вміщують |  | за ГОСТ 9179; |  |  |  |  |  |
|  | оксиди, гідроксиди, |  | Портландце- |  |  |  |  |  |
|  | солі або |  | Ментні за ДСТУ |  |  |  |  |  |
|  | комплексні сполуки |  | Б В.2.7-46; |  |  |  |  |  |
|  | лужноземельних |  | Глиноземисті і |  |  |  |  |  |
|  | елементів 2-Ї групи |  | Високоглинозе- |  |  |  |  |  |
|  | основної підгрупи |  | Мисті цементи |  |  |  |  |  |
|  | ПСЕ |  | за ГОСТ 969; |  |  |  |  |  |
|  | Д.1. Менделєєва |  | Гіпсоглиноземистий ОЗе- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цемент |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за ГОСТ 11052; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гідросилікати |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кальцію за |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТУ 14-147-44 |  |  |  |  |  |

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.11

Продовження таблиці 9

| Характеристика | Характеристика | Регламентовані показники для видів в’яжучих на основі сполук |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| виду за хімічною природою визна-чальних сполук | хіміко-технологі- чних особливос-тей виду | магнію | кальцію | Натрію |  | калію | AL2O3 | Na2SiF6 | F2O5 |
| Магнезіальні | Одно і багатокомпонентні дисперсні системи, які вміщують оксид магнію, його суміші з оксидом або карбонатом кальцію, і солі магнію у вигляді розчинів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лужні | Одно і багатокомпонентні дисперсні системи, які вміщують оксиди, гідроксиди, солі або комплексні сполуки лужних елементів 1-ї групи основної підгрупи ПСЕ Д.І,Менднлєєва |  |  | Силікати натрію і калію, які вмі-щують R2O не менше 22,5%; алюмосилікати натрію або калію ,які одержують на основі приро-дних лужних гі-рських порід, що вміщують мінер- али виду R2O – Al2O3 (2-6)SiO2, де (R-Na i K) при загальному вмісті R2O не менше 6%; суміші, які одер-жують на основі лужних сполук виду ROH i R2O (1-3,2)-SiO2, де (R-Na i K), які додають до алю-мосилікату при-родного або шт-учного походже-ння, при загаль-ному вмісті R2O не менше 6%; синтезовані амо-рфні або субмік-рокристалічні гідратні утворен-ня загального виду R2O –Аl2O3 -(2-6)SiO2, де (R-Na i K) при загальному вмісті R2O не менше 6%; |  |  |  |  |  |
| Лужно- лужно-земельні | Суміші, які вміщують не менше 3-компо-нентівтів, з яких один є предста-вником в’яжу-чих лужноземе-льних, а другий - предс-тавником сполук лужних елеле-ментів Na i K |  | Лужний портландцемент, який містить R2O не менше 3%; лужний шлакопортла-ндцемент, який містить R2O не менше 3%; лужний пуцола-новий цемент, який містить R2O не менше 3%, шлаколу-жне в’яжуче, яке містить R2O не менше 2,5% за ДСТУ Б В.7.-24; лужний глино-земистий цемент, який містить R2O не менше 3% |  |  |  |  |  |  |
| Алюмо- силікатні | Глини |  |  |  |  |  | Не ме- нше 25% |  |  |
| Кислотно- основні | Суміші кислот з основами |  |  |  |  |  |  | Кислотостійкий цемент, не менше 4% і не більше 8% | Фосфа-тний цемент, не менше 4,5% і не бі- льше 12,7% |
| Елементні | Розплавлені метали, сірчаний цемент |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.14

Таблиця 10.  Типи в’яжучих за вмістом інградієнтів

| Характеристика типу в'яжучих за вмістом інгредієнтів | Характеристика хіміко-технологічних особливостей типу | Характерні представники типу |
| --- | --- | --- |
| Однокомпонентні | Представлений тільки речовиною, яка повністю визначає тип | Гіпсо-ангідритові, вапняні, глиноземистий цемент |
| Двокомпонентні | Представлений сумішшю двох компонентів, в якій відсутність одного з них виключає наявність типу | Портландцемент, нефеліновий цемент, пуцолановий цемент, шлаколужне в'яжуче |
| Багатокомпонентні | Представлений сумішшю не менше трьох компонентів | Композиційний портландцемент, гіпсоцементнопуцоланове в'яжуче, швидкотверднучі портландцемент і шлакопортландцемент, в'яжуче низької водопотреби |

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.15

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.16

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.17

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.18

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.19

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.20

# Додаток 2

(рекомендований)

Раціональні галузі використання мінеральних   в’яжучих

| В’яжуче | Рекомендована галузь використання | Допустима галузь використання | Не рекомендується використовувати |
| --- | --- | --- | --- |
| Ангидритовий цемент | Виготовлення безшовних підлог і підготовок під покриття | Виготовлення конструктивних будівельних елементів, для використання в интер’єрі | У виробах і конструктивних елементах, які підлягають систематичному зволоженню; у приміщеннях з підвищеною воло гістю (понад 60%) |
| Білий і кольоровий портландце-менти | Виготовлення бетону і розчину для опоряджува-льного шару панелей, блоків; опоряджувальні роботи зовнішніх стін бу-динків; виготовлення це-ментних фарб, дорожніх знаків, елементів огорож | - | В звичайних бетонах і розчинах, де не використовують декоративні властивості цих цементів |
| Вапно будівельне повітряне | Зиготовлення будівельних розчинів; виробництво вапняно-пуцоланових в'яжучих; виробництво автоклавних силікатних виробів із щільних і ніздрюватих бетонів | Виробництво бетонів низьких марок у суміші з цементами або добавками, вапняно-гіпсових розчинів | В умовах підвищеної вологості; при кладці цегли нижче рівня ґрунтових вод |
| Вапно гідравлічне | Виготовлення будівельних розчинів для експлуатації в умовах підзищеної вологості; виробництво бетонів низьких марок; виробництво автоклавних силікатних виробів | Те саме | В конструктивних елементах, які підпадають під дію мінералізованих вод |
| Вапняно-пуцолано- вий цемент | Як місцеві в'яжучі для кладки стін підвальних приміщень, спорудження невідповідальних підво-дних споруд, виготовле-ння стінових блоків з обов'язковою обробкою їх гарячою парою | Виготовлення конструкцій малоповерхових будинків господарських будівель | При виготовленні конструкцій і будівельних розчинів, які експлуатуються в сухому кліматі, а також піддаються дії поперемінного замерзання відтавання |
| Гідрофобний портландце-мент | Виконання робіт, пов'яза-не з довготривалим транспортуванням цемен-тів; виготовлення констру-кцій для гідротехнічного, аеродромного та інших видів будівництва, що вимагають бетонів підвище- ної водонепроникності і морозостійкості | Виробництво опоряджува-льних робіт для зниження висолоутворення; вироб-ництво звичайних попере-дньо напружених залізо-бетонних конструкцій з обов'язковим попереднім підбором режиму обробки їх гарячою парою | Те саме |
| Гіпс будівельний | Виготовлення ерег Виготовлення перегород- кових панелей, блоків, тепло- і звукоізоляційних плит, вентиляційних коробів, сухої штукатурки: виготовлення штукатурних розчинів для внутрішніх стін будинків | Виготовлення стінових панелей і блоків для зовнішніх стін малоповерхових будинків господарських приміщень | У виробах і конструктивних елементах, які підлягають систематичному зволоженню; у приміщеннях з підвищеною вологістю (понад 60 %) |
| Гіпс високовипалений | Улаштування безшовних підлог, підготовка під лінолеум | Те саме | Те саме |
| Гіпс високоміц-ний технічний | Виготовлення гіпсових і гіпсобетонних виробів підвищеної міцності, а також на заміну будіве-льному гіпсу для ниження його витрати | - | Те саме |
| Гіпс формуваль-ний | Виготовлення форм, мо-делей і виробів у будіве-льній і керамічній галузях промисловості, виготовле-ння декоративно-архітек-турних елементів інтер'єрів | Виготовлення конструктивних будівельних елементів, для використання в інтер'єрі | У виробах і конструктивних елементах, які підлягають систематичному зволоженню; у приміщеннях з підвищеною вологістю (понад 60%) |
| Гіпсоглино-земистий цемент | Виробництво безусадних і розширювальних водонепро- никних бетонів, гідроізоляцій- них штукатурок | Зачеканення швів і розтрубів при робочому тиску до 1 МПа, що утворюється протягом доби з моменту закінчення зачеканювання | Для будівельних робіт при температурі нижче О °С без обігрівання; для конструкцій, які експлуатуються при температурі вище 80 °С |
| Глиноземис-тий цемент | Виробництво бетонних і залізобетонних конструк-цій, де необхідний швид-кий набір міцності; викона-ння робіт при знижених температурах (нижче -25 °С) в умовах систематич-ного поперемінного замо-рожування і відтавання; виготовлення різновидів цементів, які розширють-ся; зимове бетонування стиків; аварійні і ремонтні роботи | Добавка до портландцементу для одержання розчина, які швидко тужавіють та сухих будівельних сумішей | У випадку, коли не використову- ються спеціальні властивості; у спорудах, які не допускають інтенсивного тепловиділення при твердненні цементу |
| Каустичний доломіт | Улаштування теплих без-шовних підлог; виготовле-ння фібролітових плит | Те саме | Те саме |
| Каустичний магнезит | Улаштування теплих без-шовних підлог жилих при-міщень; виготовлення фібролітових плит | Виготовлення теплоізоляційних виробів | В умовах з підвищеними вимогами до водостійкості |
| Кислототри-вкий цемент | Виготовлення конструкцій і виробів, які експлуатую-ться в кислому середови-щі | Для склеювання будівельних виробів; одержання замазок | У виробах і конструкціях, які експлуатуються у лужному середовищі, нижче температу- ри -20 °С, в харчовій промисловості |
| Контактно- конденсаці-йні в'яжучі | При виробництві високо-міцних композиційних ма-теріалів під тиском, а та-кож як компонент плівкоу-творюючих, тепло-, звуко-, гідроізоляційних матеріалів | Для одержання змішаних цементів спеціального призначення (декоративних, електропровідних, задіопоглинаючих і т.ін.) | ҐІри експлуатації в умовах підвищеного стирання |
| Лужні алюмосилі-катні (грунто-цементи) | Виробництво композиці-йних випалювальних (ке-раміка) та безвипалюва-льних (бетони, розчини, клеї) матеріалів та виробів спеціального призначення (термостійкість, корозійна стійкість, кислотостійкість і т.ін.) | Для використання в конструкціях і виробах як альтернатива портландцементу | В конструкціях без попереднього їх випробування на деформативність |
| Лужний портланд-цемент | Виробництво бетонних і залізобетонних конструк-цій у відповідності з техні-чними вимогами до марок цементу, що використову-ють, особливо в конструк-ціях без теплової обробки | Виготовлення жаростійкого бетону | В конструкціях, які експлуатуються у середовищах з нормою ступеня агресивності, що перевищує норми |
| Лужний пуцолановий цемент | Виробництво бетонних і залізобетонних конструк-цій, підводних і підземних частин будинків за необхі-дності їх підвищеної стій-кості проти м'яких вод, водонепроникності, морозостійкості | Для конструкцій, які знаходяться в умовах сульфатного агресивного середовища | При виробництві конструкцій, що експлуатуються в умовах сухого клімату; в цехах з пониженою вологістю повітря |
| Лужний шлако- портланд-цемент | Виробництво бетонних і залізобетонних надземних, підземних і підводних конструкцій, які підпадають під дію прісної води | Виробництво бетонних і залізобетонних конструк-цій, які підпадають під дію мінералізованих вод, з урахуванням норм агреси- вності середовища | При виробництві конструкцій, експлуатація яких потребує підвищеної їх морозостійкості |
| Опоряджу-вальний ангідритовий цемент | Виконання декоративних опоряджувальних робіт | - | У приміщеннях з вологістю понад 70% |
| Пластифі-кований портланд-цемент | Виробництво бетонних і залізобетонних конструкцій для гідротехнічного і дорожнього будівництва | Виробництво пластифіко-ваних розчинів, виробниц-тво звичайних і поперед-ньо напружених конструк-тивних бетонних і залізо-бетонних елементів з по-переднім визначенням ре-жиму обробки їх гарячою парою | Те саме |
| Портланд-цемент і портланд-цемент з добавками марок М300, М400 | Виробництво бетонних і залізобетонних констру-кцій у відповідності з тех-нічними вимогами щодо марки цементу, який використовують | Виробництво змішаних в’яжучих на основі цемен-тів;виготовлення будіве-льних розчинів, виготовлення жаростійко-го бетону з жаростійкими заповнювачами | В кнструкціях, які експлуатуються в середовищах з підвищеною агресивністю |
| Те саме, марок М500, М550, М600 і швидко- тверднучий високоміц-ний портлан-дцемент | Виробництво високоміц-них звичайних і поперед-ньо напружених залізобе-тонних конструкцій за не-обхідності скорочення термінів оборотності форм та опалубки і зменшення витрат цементу | При аварійних ремонтних і оновювальних роботах для надання бетону високої початкової міцності | В бетонних і залізобетонних конструкціях, при виробництві яких не використовуються спе-ціальні властивості цементів; в конструкціях, які експлуатують-ся в середовищах з підвище-ною агресивністю |
| Пуцолано-вий композицій-ний цемент | Виробництво бетонних і залізобетонних констру-кцій, підводних і підземних частин будинків за еобхід-ності їх підвищеної стійко-сті проти м'яких вод і водонепроникності | Для наземних конструкцій, які знаходятья в умовах підвищеної вологості, але не підлягають частому заморожуванню | При виробництві конструкцій, які підлягають систематичному заморожуванню і відтаванню, що експлуатуються в умовах сухого клімату; в цехах із зниже-ною вологістю повітря; при ви-конанні будівельних робіт при знижених температурах (нижче +10 °С) |
| Розчинне скло | Виготовлення теплоізоля-ційних жаро-і кислототрив-ких матеріалів; одержання фарбувальних матеріалів, клеїв | - | У випадку, коли не використовуються спеціальні (особливі) властивості в'яжучого |
| Сірчаний цемент | Виробництво швидкотве-рднучого конструкційного бетону в дорожньому і гідротехнічному будівниц-тві, також у хімічній промисловості | Для склеювання будівельних виробів, обробки швів | Те саме |
| Сульфатно-шлаковий цемент | В конструкціях підводних і підземних споруд, масивних конструкціях, які підлягають дії агресивних вод або вилуговування | В надземних спорудах при систематичному зволоженні | У конструкціях, які експлуатуються у зоні поперемінного зволоження і висихання, а також при низьких температурах |
| Сульфато-стійкий Портланд-цемент | Виробництво бетонних і залізобетонних конструк-цій гідротехнічних споруд, які піддаються дії сульфа-тних вод в умовах попере-мінного зволоження і ви-сихання, заморожування і відтавання | В залізобетонних констру-кціях, які піддаються сис-тематичному перемінному заморожуванню та відтаванню, висиханню і зволоженню в звичайній (без підвищеного вмісту сульфатів) воді | В конструкціях і спорудах, де спеціальні властивості цементу не використовуються |
| Фосфатний Цемент | Виготовлення жаростійких і вогнетривких виробів і конструкцій | Для одержання електро- ізоляційних покриттів | Те саме |
| Швидко- Тверднучий Шлако-портланд- Цемент | Виробництво збірних кон- струкцій, які тверднуть в природних умовах і в умо- вах обробки їх гарячою парою | В конструкціях, які експлу- атуються і умовах підвищеної агресивності середовища (з урахуван-ням норм агресивності) | У спорудах з підвищеними вимогами до усадних деформа-цій; в конструкціях, при виробництві яких не використовуються особливі властивості цементу |
| Шлаколужне в’яжуче | Виробництво бетонних і залізобетонних конструк-цій для гідротехнічного, гідромеліоративного і про- мислового будівництва, які експлуатуються в умовах поперемінного за- морожування і відтавання, виробництво конструкцій із високоміцного бетону |  |  |
| Шлако- Портланд- Цемент | Виробництво бетонних і залізобетонних наземних, підземних і підводних конструкцій, які підпада-ють під дію пресної води | Виробництво бетонних і залізобетонних конструк-цій, які підлягають дії міне- ралізованих вод, з ураху-ванням норм агресивності середовища; приготування будівельних розчинів марки М200 і М300 | При виробництві конструкцій, еусплуатація яких потребує під- вищеної їх морозостійкості; при виконанні будівельних робіт без штучного обігріву при температурі нижче +10 оС |

ДСТУ Б В.2.7-91-99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Строительные материалы

ВЯЖУЩИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Издание официальное

Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной

политики Украины

Киев 1999

ДСТУ Б В.2.7-91-99

Предисловие

# 1 РАЗРАБОТАН

## Техническим комитетом по стандартизации

“Строительные материалы”

(д.т.н. Рунова Р Ф., к.т.н. Майстренко А.А.)

## 2 ВНЕСЕН

## Отделом стандартизации и сертификации Госстроя Украины

## 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

## Приказом Госстроя Украины  от 25.11.98 г. № 273

# 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ДСТУ Б В.2.7-91-99

### СОДЕРЖАНИЕ

#### С

1 Область применения ................................................................................................    1

2 Нормативные ссылки .......	.......................................................................................    2

3 Классификация ........................................................................................................    3

##### 4 Приложение 1.  Общая схема классификации	......................................... .......  16

##### 5 Приложение 2.  Рациональные области применения минеральных вяжущих   20

ДСТУ Б В.2.7-91-99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Строительные материалы

Вяжущие минеральные

Классификация

Будівельні матеріали

В’яжучі мінеральні

Класифікація

Building  materials

Сіаssification

----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                        Дата введения 1999-03-01

1 Область применения

- Настоящий стандарт распространяется на вяжущие минеральные и устанавливает их

- классификаци по основным признакам. Общая схема классификации дана в приложении 1.

- К вяжущим минеральным относятся порошковые вещества природные или искусст-венные, которые

обладают способностью переходить при соответствующих условиях в камнеподобное состояние и

формировать конгломерат (композит) в сочетании с заполнителем (наполнителем). Состав и условия

твердения вяжущих регламентируются соответствующими нормативными документами на конкретные вяжущие формировать конгломерат (композит) в сочетании с заполнителем (наполнителем). Состав и условия твердения вяжущих регламентируются соответствующими нормативными документами на конкретные вяжущие

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Издание официальное

ДСТУ Б В.2.7-91-99стр.2

1.3 В стандартах  и технических условиях на вяжущие конкретных видов допускается дополняющая      классификация, связанная со специальными областями их применения формировать конгломерат (композит) в сочетании с заполнителем (наполнителем). Состав и условия твердения вяжущих регламентируются соответствующими нормативными документами на конкретные вяжущие

1.4Вяжущие минеральные применяются во всех видах строительства. Их рациональные области применения приведены в приложении 2.

1.5Требования настоящего стандарта должны соблюдаться при разработке новых и пересмотре

действующих стандартов и других нормативных документов на указанные материалы.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| ГОСТ 125-79 | Вяжущие гипсовые. Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 969-91 | Цементы глиноземистые и высокоглиноземи-стые..Технические условия |
| ГОСТ 9179-77 | Известь строительная. Технические условия |
| ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся. Технические условия |
| ГОСТ 22266-76 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
| ДСТУ 1.2-93 | Государственная система стандартизации Украины. Порядок разработки государственных стандартов |
| ДСТУ 1.5-93 | Государственная система стандартизации Украины. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов |
| ДСТУ Б А. 1 1-44-94 | Сырье минеральное для производства вяжущих веществ. Термины и определения |
| ДСТУ Б В.2.7-24-95 | Вяжущие шлакощелочные. Технические условия |
| ДСТУ Б В.2.7-46-96 | Цементы общестроительного назначения. Технические условия |
| ТУ 14-147-44-92 | Гидросиликаты кальция. Технические условия |

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.3

3 Классификация

3.1	Вяжущие минеральные классифицируют по следующим признакам:

- определяющим физико-механическим свойствам;

- условиям и механизму твердения,

- химической природе определяющих соединений;

- содержанию ингредиентов.

- По определяющим физико-механическим свойствам минеральные вяжущие

классифицируют по группам:

- прочности при сжатии (таблица 1);

- скорости схватывания (таблица 2);

- скорости твердения (таблица 3);

- специальным свойствам:

- сульфатостойкости (ГОСТ 22266);

- объемной деформации при твердении (таблица 4);

- тепловыделению (таблица 5);

- декоративности (таблица 6).

- По условиям и механизму твердения минеральные вяжущие классифицируют

по классам, приведенным в таблицах 7 и 8.

- По химической природе определяющих соединений минеральные вяжущие

классифицируют по видам, приведенным в таблице 9

- По содержанию ингредиентов минеральные вяжущие классифицируют по типам,

приведенным в таблице 10.

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.4

Таблица 1 - Группы вяжущих по прочности при сжатии

| Индекс группы | Характеристика группы по прочности при сжатии |  | Предельные значения прочности, МПа |  | Характерные представители группы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М 1 | Малопрочные | До 10 |  | Известь воздуш-ная, известь гидра-влическая, гипс строительный, глины |  |  |
| М2 | Пониженной прочности | Более 10 до 30 включительно |  | Романцемент, гипс высокопрочный, композиционные цементы |  |  |
| МЗ | Средней прочности | Более ЗО до 50 включительно |  | Портландцемент с добавками, пуццо-лановый цемент, шлако-портланд-цемент, грунтоцементы |  |  |
| М4 | Высокопрочные | Более 50 до 100 включительно |  | Портландцемент высокопрочный, шлакощелочное вяжущее, глинозе-мистый цемент |  |  |
| М5 | Особовысокопрочные | Более 100 |  | Шлакощелочное вяжущее, контакт-но-конденсацион-ные вяжущие |  |  |

Примечание. Все индексы в тексте ДСТУ приняты по ключевому слову  понятия

на украинском языке; конкретные представители могут принадлежать к нескольким

группам, что определяется условиями нормативных документов или справочников.

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.5

Таблица 2 - Группы вяжущих по скорости схватывания

| Индекс группы | Характеристика группы по скорости схватывания | Нормируемый срок начала схватывания | Характерные представители группы |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЖ1 | Медленносхваты-вающиеся | Не ранее 2 ч | Известь воздушная гашенная, известь гидравлическая, романцемент, глины |
| ТЖ2 | Нормальносхва тывающиесн | Не ранее 45 мин и не позднее 2 ч | Портландцемент, портландцемент с добавками, пуццолановый цемент, шлакопортландцемент |
| ТЖЗ | Быстросхваты-вающиеся | Не ранее 15 мин и не позднее 45 мин | Ангидритовый цемент, глиноземистый цемент, шлакощелочные вяжущие, растворимое стекло |
| ТЖ4 | Особобыстро-схватывающиеся | Не позднее 15 мин | Гипс строительный, расширяющиеся цементы, напрягающий цемент |

.                                                                                           ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр 6

Таблица 3 Группы вяжущих по скорости твердения

| Индекс группы | Характеристика группы по скорости твердения | Срок нормируемой прочности, сутки | Характерные представители группы |
| --- | --- | --- | --- |
| ТВ1 | Медленно-и нормально-твердеющие | 28 | Гидравлическая известь, портландцемент, портландцемент с добавками |
| ТВ 2 | Быстротвердеющие | 2 | Гипс строительный, каустический магне-зит, быстротвердеющий портландцемент, быстротвердеющии щелочной цемент, глиноземистый цемент |
| ТВЗ | Особобыстро-твердеющие | До1 | Особобыстротвердеющие портландцемен-ты, Особобыстротвердеющие шлакощелочные вяжущие |

Примечание. У быстротвердеющих вяжущих 2-х суточная прочностьдолжна

быть не менее 55 % 28-ми суточной прочности

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр 7

Таблица 4 - Группы вяжущих по объемной деформации

| Индекс группы | Характеристика группы по объемной деформации при твердении | Нормированное значение расширения в 3-х суточном возрасте при испытаниях по ГОСТ 11052,% | Характерные представители группы |
| --- | --- | --- | --- |
| Д1 | Безусадочные | Не более 0,1 | Портландцемент, шлакопортландцемент |
| Д2 | Расширяющиеся | Более 0,1 | Гипс строительный, расширяющийся портландцемент, гипсоглино земистый цемент |
| ДЗ | Напрягающие | Не нормируется | Напрягающие цементы на основе портландцемента, глиноземистого цемента |

Примечание. Для напрягающих вяжущих нормируется энергия самонапряжения.

Таблица 5 Группы вяжущих по тепловыделению

| Индекс группы | Характеристика группы по тепловыделению | Нормируемое значение тепловыделения, Дж/г (кал/г), при испытании термосным методом в возрасте, суток |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 7 |
| Т1 | Низкоэкзотермичные | Не более 230 (55) | Не более 270 (65) |
| Т2 | Умеренноэкзотермичные | Не нормируются | Не более 315 (75) |

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр 8

Таблица 6 - Группы вяжущих по декоративности

| Индекс группы | Характеристика группы по декоративности | Нормируемый показатель |
| --- | --- | --- |
| Б | Белые | Белизна не менее 68 % абсолютной шкалы |
| К | Цветные | Цвет нормируется по эталону |

Таблица 7 - Классы вяжущих по условиям твердения

| Индекс класса | Характеристика классов по условиям твердения | Характеристика условий тверднения | Характерные представители класса |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Автоклавные | Регламентирова-нные условия автоклавной обработки | Известково-кремнеземистые вяжущие |
| Г | Гидравлические | Регламентированные воздушно-сухие условия твердения | Портландцемент, глиноземистый цемент, шлаколущелочные вяжущие |
| В | Воздушные | Регламентированные воздушно-сухие условия тверднения | Гипсоангидрито-вые, известь, растворимое стекло, каусти- ческий магнезит |

Примечание. Регламентирование условий тверднения отражено в

нормативных документах на соответтвующие виды вяжущих.

### ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр 9

### Таблица 8 - Классы вяжущих по механизму тверднения

| Индекс класса | Характеристика классов по механизму тверднения | Характеристика механизма тверднения | Характерные представители класса |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Гидратационные | Образование про-чного амнеподоно-го тела при добав-лении к порошку воды, водного рас-твора или золя в результате измене-ния состава вяжу-щего от безводного или частично обезвоженного до гидратного | Известь, портландце-мент, гипсоан-гидритовые вяжущие, шлакощелоч-ные вяжущие |
| II | Контактно-конденсацион-ные | Образование прочного камне-подобного тела при возникновении контактов между макрочастицами вещества амор-фной или неста-бильной кристал-лической структуры без изменения его химического соста-ва в результате физических повер-хностных явлений | Гидросилика-тные вяжущие,ме-таллосиликат-ные вяжущие |
| III | Коагуляционные | Образование ма-лопрочного камнепо-добного тела при до-бавлении к порошку воды в результате формирования высококонцентрированного коллоида в условиях удаления свободной воды | Глины |
| IV | Поликонден- сационные | Образование проч-ного камнеподоб-ного тела при до-бавлении к поро-шку растворов в результате конде-нсирования моле-кул и образования геля либо в резу-льтате охлаждения высокотемператур-ного расплава | Кислотостой-кий цемент Фосфатные вяжущие, серный цемент |

### ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр 11

Таблица 9 - Виды вяжущих по химической природе определяющих

соединений

| Характеристика вида по химической природе определяющих соединений | Характеристика химико-технологических особенностей вида | Регламентируемые показатели для видов вяжущих на основе соединений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | магния | кальция | натрия | калия | АІ20з | Nа2SіF6 | F205 |
| Щелочнозе-мельные | Одно-и многокомпонен- тные дисперсные системы, содержащие оксиды, гидроксиды, соли или комплексные соединения щелочноземельных элементов 2-й группы основной подгруппы ПСЭ Д.И. Менделеева |  | Гипсоангидритовые по ГОСТ 125; известковые по ГОСТ 9179; портландце-ментные по ДСТУ Б В.2.7-46; глиноземистые и высокоглино-земистые цементы по ГОСТ 969; гипсоглинозе-мистый цемент по ГОСТ 11052; гидросиликаты кальция по ТУ 14-147-44 |  |  |  |  |  |

### ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр.12

### Продолжение таблицы 9

| Характеристика вида по химической природе пределяющих соединений | Характеристика химико-технологических особенностей вида | Регламентируемые показатели для видов вяжущих на основе соединений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | магния | кальция | натрия | Калия | Аl2Oз | Nа2SіF6 | F2O5 |
| Магнезиальные | Одно- и двухкомпонентные дисперсные системы, содержащие оксид магния,его смеси с оксидом или карбонатом кальция, и соли магния в виде растворов |  | Магнезиальная известь с содержанием МgО+СаО не менее 65 %, каустический магнезит с содержанием МgО не менее 75%; каустический доломит с содержанием не менее 15 % МgО и не более 2,5 % СаOсвоб. |  |  |  |  |  |

### ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр 13

Продолжение таблицы 9

| Характеристика вида по химической природе определяющих соединений | Характеристика химико-техноло-гических особен-ностей вида | Регламентируемые показатели для видов вяжущих на основе Соединений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Магния | Кальция | натрия | Калия | АІ20з | Nа2SіF6 | F2O5 |
| Щелочные | Одно-и многокомпонент- ные дисперсные систе- мы, содержащие оксиды, гидроксиды, соли или комплексные соединения щелочных елементов 1-й группы основной подгруппы ПСЭ Д И Менделеева |  |  | Силикаты натрия и ка-лия, содержащие R2O не менее 22,5 %, алю-мосиликаты натрия или калия получаемые на основе природных щело-чных горных пор-од, содерж-ащих мине-ралы вида R2О, .Al2Оз . (2- 6)SіO2, где (R-Nа и К) при общем содер-жании R2O не менее 6 %, смеси, получаемые на основе щелочных соединений вида RОН и R2О(1-3,2)SiO2 где (R-Nа и К) добавляем-ых к алюмосиликату природного или искус-ственного про- исхож-дения, при общем сод-ержании R2О не менее 6% синтезированные аморфные или субмик-роккисталлические гид-ратные образования общего вида R2О. АІ2Оз. (2-4)S02 Н2О, где (R-Nа и К) при общем содер-жании R2О не менее 6 % |  |  |  |  |

### ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр 14

Окончание таблицы 9

| Характеристика вида по химической природе пределяющих соединений | Характеристика химико-технологических особенностей вида | Регламентируемые показатели для видов вяжущих на основе соединений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Магния | Кальция | натрия | калия | Аl2Oз | Nа2SіF6 | F2O5 |
| Щелочно-щелочнозе-мельные | Смеси, содержащие не менее 3-х компо-нентов,из которых один является пред-ставителем вяжущих щелочноземельных, а второй – представи телем соединений щелочных элементов Nа и К | Щелочной портландцемент, содер- ржащий R2O не менее 3 %; щелоч- ной шлакопортландцемент, содер- жащий R2О не менее 3 %; щелочной пуццолановый цемент, содержащий R2О не менее 3 %; шлакощелочное вяжущее с содержанием R2О не менее 2,5 % по ДСТУ Б В.2.7-24; щелочной глиноземистый цемент с содержанием К2О не менее 3 % |  |  |  |  |  |  |
| Алюмосиликат-ные | Глины |  |  |  |  | Не ме- нее25% |  |  |
| Кислотно-основные | Смеси кислот с основаниями |  |  |  |  |  | Кислото-стойкий цемент, не менее 4 % и не более 8 % | Фосфатный цемент не менее 4,5% и неболее 12,7% |
| Элементные | Расплавленный металл Серный цемент |  |  |  |  |  |  |  |

### ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр 15

Таблица 10 Типы вяжущих по содержанию ингредиентов

| Характеристика типа вяжущих по содер-жанию ингредиентов | Характеристика химико-технологических особенностей типа | Характерные представители типа |
| --- | --- | --- |
| Однокомпонентные | Представлен только веществом, которое полностью определяет тип | Гипсо-ангидритовые, известковые, глиноземистый цемент |
| Двухкомпонентные | Представлен смесью двух компонентов, в которой отсутствие одного из них исклю-чает наличие типа | Портландцемент, нефелиновый цемент, пуццолановый цемент, шлакощелочное вяжущее |
| Многокомпонентные | Представлен смесью не менее трех компонентов | Композиционный портландцемент, гипсо-цементнопуццолановое вяжущее, быстротверде-ющие портландцемент и шлакопортландцемент, вяжущее низкой водо-потребности |

### ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр 16

### ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр 17

ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр 19

### ДСТУ Б В.2.7-91-99 стр 20

Приложение 2

(рекомендованное)

Рациональные области применения минеральных вяжущих

| Вяжущее | Рекомендуемая область применения | Допустимая область применения | Не рекомендуется применять |
| --- | --- | --- | --- |
| Ангидритовый цемент | Устройство безшовных полов и подготовок под покрытие | Изготовление конструктивных строительныз элементов, для использования в интерЬере | В изделиях и конструктивных ементах, подвергаемых стема-тическому увлажению; в помещениях с повышенной влаж ностью (свыше 60%) |
| Белый и цветной портландцементы | Приготовление бетона и раствора для облицово-чного слоя панелей, бло-ков; отделочные работы на наружных стенах зданий; изготовление цементных красок, дорожных знаков, елементов ограждений | - | В обычных бетонах и раствоах, где не используются декоративные свойства этих цементов |
| Известь строительная воздушная | Приготовление строите-льных растворов; произ-водство извествово-пуццо-лановых вяжущих; произ-водство автоклавных сили-катных изделий из плотных и яеистых бетонов | Производство бетонов низких марок в смеси с цементами или добавками, известково-гипсовых растворов | В условиях повышеной влажности; при кладке кирпича ниже уровня ґрунтовых вод |
| Известь гидравлическая | Приготовление строительных растворов для эксплуатации в условиях повышеной влажности; производство бетонов низких марок; производство автоклавных силикатных изделий | То же | В конструктивных элементах, подверженных воздействию минерализованных вод |
| Известково-пуццолановый цемент | Как местные вяжущие для кладки стен подвальных помещений, возведения неответственных подводных сооружений, иготовления стеновых блоков с обязательной тепловлажностной обработкой | Изготовление конструкций малоэтажных зданий и хозяйственных построек | При изготовлении конструкций и строительных растворов, эксплуатирующихся в сухом климате, а также подвергающихся поперемен- ному замораживанию и оттаиванию |
| Гидрофобный Портландцемент | Производство работ, связанное с длительной транспортировкой цемен-тов; иготовление конструк-ций для идротехнического, аэродромного и других видов строительства, тре-бующих бетоны повышен-ной водонепроницаемости и морозостойкости | Производство отделочных работ для снижения высолообразования; производство обычных и предварительно напря- женных железобетонных конструкций с обязательным предварительным подбором режима тепловлажностной обработки | То же |
| Гипс строительный | Производство перегоро-дочных панелей, блоков, тепло- и звукоизо-ляционных плит, вентиляционных коробов, сухой штукатурки:изготов- ление штукатурных растворов для внутренних стен зданий | Изготовление стеновых панелей и блоков для наруж ных стен малоэтажных домов хозяйственных помещений | В изделиях и конструктивных элементах, подвергаемых систематическому увлажнению; в помещениях с повышенной влажностью (свыше 60 %) |
| Гипс Высоко-обжиговый | Устройство безшовных полов поготовка под покрытие | То же | То же |
| Гипс высокопрочный Технический | Изготовление гипсовых и гипсо-бетонных изделий повышенной прочности, а также взамен строитель-ного гипса для снижения его расхода | - | Те саме |
| Гипс Формовочный | Изготовление форм, моделей и изделий в строительной и керамичес-кой отрослях промышле-нности, иготовление декоративно-архитектурных элементов интерьеров | Изготовление конструктивных строительных элементов, для использования в интерьере | В изделиях и конструктивных элементах, подвергаемых систематическому увлажению; в помещениях с повышенной влажностью (свыше 60%) |
| Гипсоглиноземис-тый Цемент | Производство безусадоч-ных и расширяющихся водонепроницаемых бето-нов, гидроизоляционных штукатурок | Зачеканка швов и раструбов при рабочем давлении до 1 МПа, создаваемом в течение суток с момента окончания зачеканки | Для строительных работ при температуре ниже О °С без обогрева; для конструкций, эксплуатируемых при температуре выше 80 °С |
| Глиноземистый Цемент | Производство бетонных и железобетонных констру-кций, быстро набирающих прочность; производство бетонных работ при пони-женных температурах (ниже -25 °С) в условиях систематического попе-ременного замораживания и оттаивания; иготовление различных видов расширя-ющихся цементов, зимнее бетонирование стыков;ава- рийные и ремонтные рабо-ты | Добавка к портландцементу для получения быстросхватывающихся растворов и сухих строительных смесей | В случае, когда не используют-ся специальные свойства; в сооружениях, не допускающих интенсивного тепловыделения при тверденнии цемента |
| Каустический Доломит | Устройство теплых бесшов Ных полов; изготовление фибролитовых плит | То же | То же |
| Каустический магнезит | Устройство теплых бесшовных полов жилых помещений; изготовление фибролитовых плит | Изготовление теплоизоляционных изделий | В условиях с повышенными требованиями к водостойкости |
| Кислотоупорный Цемент | Изготовление конструкций и изделий, эксплуатирую-щихся в кислой среде | Для склеивания строительных изделий; получения замазок | В изделиях и конструкциях, эксплуатирующихся в щелочной среде, ниже температуры -20 С, в пищевой промышленности |
| Контактно- Конденсационные Вяжущие | При производстве высоко- прочных композиционных материалов под давлени-ем, а также как компонент пленкообразующих, тепло-, звуко-, гидроизоляцион-ных материалов | Для получения смешанных цеменов специального назначения (декоративных, электропроводных, радиопоглощающих и др.) | ҐІри эксплуатации в условиях повышенного истирания |
| Отделочный Ангидритовый Цемент | Производство декоративных и отделочных работ | - | В помещениях с влажностью свыше 70% |
| Пластифициро-ванный портландцемент | Производство бетонных и железобетонных конструкций для гидротехнического и дорожного строительства | Производство пластифи-цированных растворов, производство обычных и предварительно напряжен-ных конструктивных бето-нных и железобетонных элементов с предваритель-ным подбором режима теп-ловлажностной обработки | То же |
| Портландцемент и портландцемент з добавками ма- рок М300, М400 | Производство бетонных и железобетонных конструкций в соответст-вии с техническими требо-ваниями к марке применяемого цемента | Производство смешанных вяжущих на основе ементов; приготовление строитель-ных растворов, приготовле-ние жаростойкого бетона с жаростойкими заполнителями | В конструкциях, эксплуатирующихся в средах с повышенной агресивностью |
| То же, марок М500, М550, М600 и быстротвердею-щий высокопрочный портландцемент | Производство высокопро-чных обычных и предна-пряженных елезобетонных конструкций при небходи-мости сокращения сроков оборачиваемости форм и опалубки и сокращения расхода цемента | При аврийных ремонтах и восстановительных работах для придания бетону высо-кой начальной прочности | В бетонных и железобетонных конструкциях, при производстве которых не используются специ-альные свойства цементов; в конструкциях, эксплуатиру-ющихся в средах с повышенной агрессивностью |
| Пуццолановый Композиционный Цемент | Производство бетонных и железобетонных конструкций, подводных и подземных частей зданий при необходимости их повышенной стойкости против мягких вод и водонепроницаемости | Для наземных конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности, но не подвергающихся частому замораживанию | При производстве конструкций, подвергающихся систематичес-кому замораживанию и оттаива-нию, эксплуатирющихся в усло-виях сухого климата; в цехах с пониженной влажностью воздуха; при производстве строительных работ при пони- женных температурах (ниже +10 °С) |
| Растворимое Стекло | Изготовление теплоизо-ляционных жаро-и кисло-тостойких материалов; получение окрасочных материалов, клеев | - | В случае, когда не используются специальные (особые) свойства вяжущего |
| Серный цемент | Производство быстротвер-деющего конструкционного бетона в дорожном и гидротехническом строи-тельстве, а также в хими-ческой промышленности | Для склеивания строительных изделий, отделки швов | То же |
| Сульфатно-шлако- вый цемент | В конструкциях подводных и подземных сооружений, массивных конструкциях, подвергающихся действию агрессивных вод или выщелачиванию | В наземных сооружениях при систематическом увлажнении | В конструкциях, эксплуатирующихся в зоне попеременного увлажнения и высушивания, а также при низких температурах |
| Сульфатостойкий Портландцемент | Производство бетонных и железобетонных конструк-ций гидротехнических сооружений, подвергаю-щихся действию сульфат-ных вод в условиях попе-ременного увлажнения и высыхания, заморажи-вания и оттаивания | В железобетонных конструк-циях, подвергающихся систематическому попере-менному замораживанию и оттаиванию, высыханию и увлажнению в обычной (без повышенного содержания сульфатов) воде | В конструкциях и сооружениях, где специальные свойства цемента не используются |
| Фосфатный цемент | Изготовление жаростойких и огнеупорных изделий и конструкций | Для получения электроизоляционных конструкций | То же |
| Шлакопортланд-цемент | Производство бетонных и железобетонных надзем-ных, подземных и подвод-ных конструкций, подвер-гающихся действию пресных вод | Производство бетонных и железобетонных конструк-ций, подвергающихся дейст-вию минерализованных вод, с учетом норм агрессивнос-ти среды; приготовление строительных растворов марки М200 и М300 | При производстве конструкций эксплуатация которых требует повышенной их морозостойкос-ти; при производстве строите-льных работ без искусственного обогрева при температуре ниже +10 оС |
| Шлакощелочное Вяжущее | Производство бетонных и железобетонных констру-кций для гидротехнических сооружений, гидромели-оративного и промышлен-ного строительства экс-плуатирующихся в услови-ях попеременного замора-живания и оттаивания;про-изводство конструкций из высокопрочного бетона | Производство железобе-тонных конструкций, подве-ргающихся воздействию агрессивной среды | В большепролетных конструк- циях без предварительного их испытания на деформативность |
| Щелочные алюмосиликатные (грунтоцементы) | Производство компози-ционных обжиговых (кера-мика) и безобжиговых (бетоны, растворы, клеи) материалов и изделий специального назначения (термостойкость, корози- онная стойкость, кислотостойкость и др.) | Для использования в конструкциях и изделиях как альтернатива портландцементу | В конструкциях без предварительного их испытания на деформативность |
| Щелочной Портландцемент | Производство бетонных и железобетонных конст-рукций в соответствии с техническими требова-ниями к маркам применя-емых цементов, особенно в конструкцих без тепловой обработки | Приготовлениея жаростойкого бетона | В конструкциях, эксплуатиру-ющихся в средах с превышаю- щей нормой степени агрессивности |
| Щелочной пуццолановый Цемент | Производство бетонных и железобетонных конструкций, подводных и подземных частей зданий при необходимости их повышенной стойкости против мягких вод, водо-непроницаемости, морозостойкости | Для конструкций, находящихся в условиях сульфатной агрессивной среды | При производстве конструкций, эксплуатирующихся в условиях сухого климата; в цехах с пониженной влажностью воздуха |
| Щелочной шлакопорт- Ландцемент | Производство бетонных и железобетонных надземных, подземных и подводных конструкций, подвергающихся действию пресной воды | Производство бетонных и железобетонных конструк-ций, подвергающихся дейс-твию минерализованных вод, с учетом норм агрессивности среды | При производстве конструкций, эксплуатация которых требует повышенной их морозостойкости |